**Załącznik nr 2 do Zapytania**

**(jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy)**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy papieru kserograficznego i teczek kartonowych.**

1. **Papier uniwersalny biały spełniający następujące wymagania:**
2. parametry użytkowe:
* format: A4
* gramatura: 80 g/m2 ± 3,
* grubość: 103 ± 3 µm,
* białość: min. 146 wg 3 CIE,
* wilgotność całkowita: 4 – 6%,
* nieprzezroczystość: min. 90%,
* gładkość (szorstkość wg Bendtsena): max. 250 cm3/min.
1. metoda wybielania - Pulpa ECF lub TCF;
2. zastosowanie:
* kserokopiarki,
* faksy,
* drukarki laserowe,
* drukarki atramentowe,
1. przeznaczenie:
* druk dwustronny,
* archiwizacja,
1. opakowanie - ryza (500 arkuszy), każda zapakowana oddzielnie,
2. opakowanie zbiorcze - nie więcej niż 5 ryz.
3. **Papier uniwersalny biały spełniający następujące wymagania:**
4. parametry użytkowe:
* format: A3
* gramatura: 80 g/m2 ± 3,
* grubość: 103 ± 3 µm,
* białość: min. 146 wg 3 CIE,
* wilgotność całkowita: 4 – 6%,
* nieprzezroczystość: min. 90%,
* gładkość (szorstkość wg Bendtsena): max. 250 cm3/min.
* metoda wybielania - Pulpa ECF lub TCF;
1. zastosowanie:
* kserokopiarki
* drukarki laserowe,
* drukarki atramentowe,
1. przeznaczenie:
* druk dwustronny,
* archiwizacja,
1. opakowanie - ryza (500 arkuszy), każda zapakowana oddzielnie,
2. opakowanie zbiorcze - nie więcej niż 5 ryz.

**III Teczki tekturowe wiązane tasiemką do dokumentów A4:**

1. parametry użytkowe:
* rozmiar: 320 mm x 230mm x 35mm,
* gramatura: 350g/m2 ,
* **materiał: tektura bezkwasowa (odczyn pH>7,5)**,
* wewnątrz 3 skrzydła poszerzone - pionowe, dolne, górne min. 90 mm, klejone, bigowane – 5 bigów (bigowany również grzbiet teczki), umożliwiające włożenie dokumentów różnej grubości,
* struktura zewnętrzna matowa, biała,
* wiązana tasiemką o długości nie krótszej niż 200 mm, szerokości nie mniejszej niż 5 mm, wklejaną klejem bezkwasowym,
1. przeznaczenie – archiwizacja, przechowywanie dokumentów.

**IV Teczki tekturowe z gumką do dokumentów A4:**

1. parametry użytkowe:
* rozmiar: 320mmx240mmx20mm (w przypadku wysokości i szerokości dopuszczalna tolerancja ±15mm, w przypadku grubości grzbietu teczki – co najmniej 20 mm),
* gramatura: 350g/m2,
* **materiał: tektura bezkwasowa (odczyn pH>7,5)**,
* wewnątrz 3 skrzydła poszerzone -pionowe, dolne, górne min. 90mm, klejone, bigowane – 3 bigi (bigowany również grzbiet teczki), umożliwiające włożenie dokumentów różnej grubości,
* struktura zewnętrzna matowa, biała,
* zamknięcie za pomocą elastycznej gumki umieszczonej wzdłuż długiego boku teczki (Zamawiający zastrzega, iż dostarczony produkt będzie otwierany i zamykany wielokrotnie, tym samym gumka musi posiadać odpowiednią wytrzymałość – rozciągliwość),
1. przeznaczenie – przechowywanie dokumentów.